ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной переподготовки

По профессии:  Гальваник

Квалификация:  2

Код профессии:  11629

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  «Создание защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий методом гальваностегии и гальванопластики, нанесение окисных покрытий химическим и электрохимическим способами, восстановление поврежденных деталей, а также получение точных копий деталей методом гальванопластики»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка поверхностей для гальванического покрытия с наружной и внутренней стороны простых изделий и деталей с прямыми и криволинейными плоскостями, имеющими впадины и выступы. | - Выполнять методики приготовления травильных смесей кислот для травления цветных металлов под руководством гальваника более высокой квалификации; - Выполнять методики приготовления щелочных растворов для обезжиривания при химической подготовке поверхностей под руководством гальваника более высокой квалификации; - Выполнять подготовку поверхностей деталей к покрытию механическим способом: шлифование, полирование, галтовка, крацевание, струйная абразивная и гидроабразивная обработка; - Выполнять подготовку поверхностей деталей к покрытию химическим способом: обезжиривание, травление, активация, промывка; - Выполнять технические регламенты эксплуатации ручных, ленточных станков для механической подготовки поверхностей изделий под покрытие; - Подбирать материал для изготовления шлифовальных и полировальных кругов, щетки для крацевания, полировальные пасты; - Соблюдать условия, обеспечивающие качественную подготовку деталей к покрытию. | - Виды химической и электрохимической обработки (обезжиривание, травление, активация, химическое и электрохимическое полирование); - Состав растворов и режим работы при химической и электрохимической подготовке поверхностей; назначение, условия применения; - Горючие и негорючие растворители; - Крацевальные станки, их устройство и принцип работы; - Оборудование для песко- и дробеструйной, гидроабразивной обработки; - Материал для изготовления шлифовальных и полировальных кругов, зернистость абразивов, группа зернистости и вид обработка, номер зернистости, размерная характеристика зерен; - Материал для изготовления щеток для крацевания; - Методы обезвреживания рабочих растворов обезжиривания; - Методы повышения эффективности обезжиривания: повышение температуры, перемешивание, струйная подача раствора, наложение ультразвуковых колебаний, встряхивание; - Механические способы подготовки деталей к покрытию: очистка сыпучими абразивными материалами: гидропескоочистка, струйная очистка наждачным порошком и карборундом различной зернистости; очистка стальной дробью, металлическим песком и рубленой проволокой; - Механические способы подготовки поверхности деталей к покрытию: шлифование, полирование, галтовка, крацевание, струйная абразивная и гидроабразивная обработка; назначение, условия применения; - Оборудование для галтовки и вибрационной обработки; - Оборудование для химической и электрохимической подготовки поверхности деталей к нанесению покрытий (ванны, струйный аппарат, аппараты для обработки деталей в парах растворителей); - Общая схема подготовки поверхности изделий к покрытию; роль подготовительных операций при нанесении покрытий; - Поверхностно-активные вещества (ПАВ), вводимые в щелочные обезжиривающие растворы; - Электрохимическое обезжиривание; - Полировальные пасты, их состав, сорта и применение; - Растворители, их характеристика и назначение; - Свойства, характеристика и условия применения абразивных материалов (шлифовальных кругов и брусков, абразивных порошков, наждачной бумаги); - Состав растворов обезжиривания и режимы работы; - Состав растворов при подготовке поверхности труб из титана под оксидирование, режим обработки; - Способы подготовки поверхности изделий под покрытие и ее значение для качества покрытия; - Технологии очистки труб из цветных металлов и их сплавов по первой группе; - Технологии очистки труб из черных металлов по первой группе; - Требования безопасной работы с растворами и электролитами обезжиривания; - Требования безопасности при разведении растворов травления; - Требования, предъявляемые к обработке поверхности под размерное хромирование; - Условия, обеспечивающие качественную подготовку деталей к покрытию: соблюдение параметров шероховатости поверхности; отсутствие заусенцев, окалины, старых покрытий, неметаллических включений; правильный монтаж на подвески и в барабаны; тщательное обезжиривание, травление и активизация; соблюдение режимов промывки; недопущение длительных перерывов между промывкой и покрытием; - Назначение процесса химической активации, состав растворов, режимы обработки; - Химическое травление и активация, составы растворов для черных и цветных металлов; - Виды брака при травлении и способы его устранения; - Электрохимическое травление и активизация; - Шлифовальные и полировальные круги, шкурки и ленты, материал для изготовления шлифовальных и полировальных кругов; - Шлифовальные и полировальные пасты, их состав, сорта и применение. |
| 2. Нанесение гальванического покрытия на детали и изделия простой конфигурации. | - Выполнять гальваническое покрытие керамических деталей; - Выполнять анодное оксидирование деталей приборов; - Выполнять гальваническое покрытие шурупов для крепления всех металлических деталей внутренней аппаратуры, винтов рам, прутков оконных и предохранительных решеток; полос, ручек и наличников дверных цельнометаллических вагонов; - Выполнять гальванопластическое изготовление простых и средней сложности изделий для электровакуумных приборов; - Выполнять декоративное гальваническое покрытие деталей бытовой электроосветительной арматуры средней сложности; - Выполнять защитное эматалирование деталей и изделий простой конфигурации; - Выполнять защитное эматалирование деталей крепежных для изделий систем кондиционирования воздуха, электровентиляторов; - Выполнять защитное эматалирование козырьков, отбойных листов, решеток кольцевых в системах кондиционирования и судовой вентиляции; - Выполнять защитное эматалирование планок, полос, скоб и других малогабаритных деталей простой конфигурации; - Выполнять кадмирование ниппелей, угольников, экранов; - Выполнять лужение гальваническое с монтажом и в барабане простых деталей и изделий (гаек, шайб, болтов, винтов, шпилек); - Выполнять лужение гальваническое цепей и проволоки различного сечения; - Выполнять методики загрузки ванны химикатами по установленной рецептуре; - Выполнять методики консервации и технологические регламенты упаковки деталей после покрытия; - Выполнять методики снятия бракованных покрытий; - Выполнять никелирование с двумя подслоями (матовое) гаек, кранов водопроводных, оправ термометров, рупоров, пружин плоских и спиральных; - Выполнять никелирование с двумя подслоями, оцинкование с изоляцией мест, не подлежащих покрытию фланцев, шайб, шестерней всех размеров; - Выполнять оксидирование кронштейнов всех размеров с частичной изоляцией поверхностей; - Выполнять оцинкование с пассивированием деталей надводных трапов кораблей, трапов подводных лодок, деталей ограждения для трапов, скоб, коушей, обушков, талрепов; - Выполнять оцинкование с пассивированием деталей электро- и радиоаппаратуры (экранов, панелей, каркасов, кожухов, фигурных кронштейнов); - Выполнять очистку от недоброкачественных покрытий латунирования, хромирования, кадмирования, свинцевания, лужения, цинковых и никелевых покрытий; - Выполнять правила загрузки деталей и изделий в ванны; - Выполнять правила навешивания деталей и изделий на специальные приспособления и проволоку; - Выполнять правила снятия деталей и изделий после нанесения гальванического покрытия; - Выполнять строповку и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; - Выполнять технические регламенты эксплуатации оборудования для гальванических металлопокрытий; - Выполнять технологические регламенты гальванического лужения; - Выполнять химическое оксидирование листов, угольников, фланцев; - Выполнять цинкование и кадмирование с последующим фосфатированием в барабане деталей и изделий (винтов, болтов, гаек, шайб, шурупов и других мелких деталей общим весом загрузки до 15 кг); - Выполнять цинкование и кадмирование с последующим фосфатированием и с монтажом деталей и изделий простой конфигурации (шайб и гаек стандартных); - Выполнять цинкование и никелирование в барабане простых деталей и изделий (болтов, винтов, шурупов, гаек, шайб); - Зачищать провода и аноды; - Изготавливать гальванопластическим методом сетки мелкоструктурные медные; - Изолировать части деталей, не подлежащие покрытию; - Никелировать воронки, вилки, вешалки, башмаки, подвески, краники, крючки, капельницы; - Никелировать шестерни и кольца различных размеров; - Оксидировать арматуру паровых машин и турбин (парозапорных клапанов, смазочных насосов, тахометров, вентильных коробок, редукционных клапанов); - Осуществлять приготовление электролитов цинкования, кадмирования, меднения, никелирования, хромирования, оловянирования, железнения, серебрения, оксидирования, электрополирования, фосфатирования под руководством гальваника более высокой квалификации, корректировку растворов; - Применять для изоляции поверхностей, не подлежащих металлопокрытию, лаки, грунты химически стойкие, полиэтиленовые и поливинилхлоридные пленки, тефлон, парафиновые смеси; - Производить износостойкое хромирование без установки дополнительных анодов простых деталей и изделий (винтов, болтов, гаек, шайб); - Производить изоляцию поверхности деталей и изделий, не подлежащих покрытию; - Производить однослойное и многослойное матовое никелирование деталей и изделий простых и средней сложности (планок, ручек, втулок, петель, шайб); - Промывать и сушить детали и изделия после обработки; - Регулировать гальванические процессы по приборам и заданным режимам; - Соблюдать установленный режим работы по показаниям приборов; - Составлять по установленным рецептам электролиты и растворы под руководством гальваника более высокой квалификации; - Фильтровать электролит никелирования для удаления вредных примесей; - Хромировать доски фирменные, планки отличительные, шкалы стальные; - Хромировать, оксидировать кольца уплотнительные, крепеж специальный, крышки. | - Вентиляция, назначение, способы, устройство бортовой вентиляции; - Виды и свойства материалов, используемых для изоляции участков деталей, не подлежащих покрытию; - Виды коррозионных разрушений (коррозия сплошная, местная, равномерная, точечная, коррозионное растрескивание); - Виды приспособлений для завешивания деталей в ванны подготовки к металлопокрытию: сетки для обработки деталей насыпью, рамочные приспособления, корзинки, приспособления для индивидуального завешивания деталей; - Виды сплавов алюминия (литейные сплавы-силумины, сплавы, обрабатываемые давлением, дюралюминий), марки, обозначения по действующим техническим регламентам, свойства и применение сплавов алюминия; - Виды, свойства и применение электроизоляционных материалов; - Влияние промывки на качество покрытия; - Влияние раствора аммиака на организм человека, предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны, класс опасности, защита; - Влияние соляной кислоты на организм человека, предельно допустимая концентрация, класс опасности; - Влияние среды на коррозию металлов, газовая, атмосферная коррозия, биокоррозия, контактная коррозия; - Влияние хромового ангидрида на организм человека, класс опасности, предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны; - Внешний вид, растворимость в воде, срок годности едкого натрия, соды, тринатрийфосфата, меди сернокислой, никеля сернокислого, никеля хлористого, калия фтористого, хромового ангидрида, цинка сернокислого, окиси цинка; - Выбор набивочных и теплоизоляционных материалов в зависимости от среды, давления и температуры; - Требования к химикатам и воде, применяемым для приготовления растворов и электролитов; - Зависимость рассеивающей способности стандартного электролита хромирования от параметров электролиза, искусственные приемы получения равномерных покрытий; - Значение и свойства смазочных материалов для работы машин и механизмов; - Классификация коррозии по механизму протекания процесса: химическая и электрохимическая, виды коррозионных разрушений (коррозия местная, межкристаллитная); - Классификация химических реактивов по чистоте: технические, чистые «Ч», чистые для анализа «ЧДА», химически чистые «ХЧ»; - Классификация электролитов, основные параметры электролитических процессов; - Краткая характеристика материалов, используемых в отрасли; - Методы защиты металлов от коррозии: лакокрасочные покрытия, защитные гальванические покрытия, оксидирование, фосфатирование, применение ингибиторов коррозии, протекторная защита; - Методы обработки кожных покровов при попадании концентрированных и разбавленных кислот; - Механизм прохождения тока через электролит, элементарный электрический заряд (заряд электрона), движение ионов в электрическом поле, взаимодействие ионов в растворе; - Назначение гальванических покрытий: повышение износостойкости, защитных и декоративных свойств деталей и изделий, получение покрытий со специальными свойствами; - Назначение и применение цветных металлов (бронзы, латуни, алюминия) в технике; - Назначение и условия применения вспомогательных материалов: моющих жидкостей, фильтровальных тканей из стеклянного волокна, фильтровальных хлопчатобумажных тканей, винипласта листового, фторопласта, поливинилхлорида, полистирола, резины; - Назначение и условия применения простых приспособлений для подвески и погружения деталей в ванны; - Назначение латунных покрытий, состав и режим работы электролитов, неполадки в работе ванн латунирования и способы их устранения, способы приготовления и корректировки ванн латунирования; - Назначение электрополирования, состав растворов электрополирования для различных металлов и сплавов, режимы электрополирования; - Назначение, общая характеристика и особенности процесса хромирования, состав, режим работы универсального электролита хромирования; - Назначение, состав раствора фосфатирования, режимы обработки; - Назначение, условия латунирования, рецептура и приготовление электролита латунирования, неполадки при латунировании и способы устранения; - Неполадки при хромировании и способы их устранения; - Неполадки при цинковании и способы их устранения; - Обозначение на чертежах параметров шероховатости и квалитетов, допусков и посадок, указаний термической обработки; - Общая характеристика и назначение цинкования, состав, режим работы сернокислотного электролита цинкования; - Общее понятие об этилендиаминовом и аммиакатном электролитах; - Определение предельно допустимой концентрации; - Основные виды гальванических покрытий и основы электролиза; - Основные компоненты и режимы работы меднения в кислых, щелочных электролитах; - Основные неполадки при лужении и способы их устранения; - Основные разновидности и назначение в технике черных металлов (чугун, сталь), химический состав чугуна и стали, механические свойства чугуна и стали; - Основные сведения об устройстве электролитных ванн и правила подготовки их к работе; - Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах, степень диссоциации, методы определения степени электролитической диссоциации; - Основы электроники и электрогамии в пределах выполняемой работы; - Особенности размерного хромирования алюминия, титана и их сплавов; - Параметры электролитических процессов: сила тока, напряжение, выход по току, рассеивающая способность электролитов, кроющая способность; пассивность анодов, борьба с ней, способы измерения и подсчета поверхности покрываемых деталей и расчета необходимой силы тока; - Первая помощь при химических ожогах; - Повышение химической стойкости цинковых покрытий пассивированием; - Порядок допуска к самостоятельной работе; - Порядок оформления наряда-допуска на выполнение некоторых видов работ, включая работы с концентрированными едкими и хромсодержащими веществами; - Последовательность включения гальванических и подготовительных ванн в вентиляционную систему; - Последствия вредного воздействия на окружающую среду отходов гальванического производства; - Правила безопасной эксплуатации оборудования гальванических цехов; - Правила обращения с кислотами, щелочами, цианистыми солями; - Правила хранения кислот, химикатов, растворителей, тара, требования, предъявляемые к ней; - Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств; - Правила разведения кислотосодержащих растворов и электролитов; - Правила размещения анодов в гальванической ванне для процесса никелирования; - Принцип действия электролитных ванн; - Приспособления для завешивания деталей, подвески различной конструкции, сетки, корзинки; - Режимы гальванических покрытий деталей и изделий; - Свойства и класс опасности кислот, применяемых в гальваностегии; - Свойства и назначение медных покрытий, электролиты меднения; - Неполадки при меднении и способы их устранения; - Особенности меднения различных металлов и сплавов; - Свойства и назначение оксидных пленок цветных металлов и сплавов, растворы химического оксидирования цветных металлов и сплавов; - Электрохимическое оксидирование цветных металлов и сплавов, характеристика электролитов и режимы обработки при оксидировании цветных металлов и сплавов; - Свойства и назначение хромовых покрытий; - Свойства и области применения фосфатированных черных металлов, толщина слоя, состав растворов и режим нормального, ускоренного, холодного, черного фосфатировавания; - Свойства кислот, щелочей и цианистых солей; - Свойства материалов, применяемых в растворах гальванических покрытий: гипофосфит натрия, цианистый калий, сернокислый натрий, хлористый натрий, борная кислота, сернокислая медь, сернокислый никель, хлористый никель, хромовый ангидрид; сернокислый цинк, окись цинка, окись кадмия, дисульфанафталиновая кислота, фтористый кадий или натрий, блескообразующие добавки; - Свойства, назначение и область применения гальванически осажденного железа, состав и режим работы электролитов железнения, способы приготовления и корректировки электролитов железнения, неполадки и способы устранения при гальваническом осаждении железа; - Свойства, назначение, область применения никелирования, общая характеристика покрытия, состав и режим работы электролита никелирования; - Сернокислотное оксидирование алюминия; назначение, состав раствора, режимы работы; - Сильные и слабые электролиты, особенности сильных электролитов, различие между сильными и слабыми электролитами, взаимодействие ионов в растворе; - Современное промышленное применение электрохимических процессов, преимущества и недостатки электрохимических методов; - Состав и способы приготовления щелочных (цинкатных) электролитов, режимы цинкования в щелочных электролитах и работы ванн, неполадки при цинковании и способы их устранения; - Состав и режим работы сернокислых и сульфатных электролитов никелирования, особенности никелирования в сернокислом электролите; - Состав раствора твердого хромирования, режимы обработки; - Состав растворов и режим работы ванн для фосфатирования цинка, алюминия, магния; - Состав, приготовление и режим работы кислых и цианистых электролитов кадмирования, неполадки при кадмировании и способы их устранения; - Составы растворов для осветления и пассивирования цинковых покрытий и режимы процессов; - Способы защиты от влияния окислов азота на организм человека; - Способы изоляции поверхностей деталей и изделий, не подлежащих гальваническому покрытию; - Способы оксидирования черных металлов, толщина оксидных пленок черных металлов в зависимости от способа оксидирования, свойства оксидной пленки на черных металлах, состав и режим работы растворов оксидирования черных металлов; - Способы промывки, протирки и сушки деталей и изделий после обработки; - Способы снятия недоброкачественного никелевого покрытия; - Электролит для снятия никеля, состав раствора, режимы обработки; - Сравнительная характеристика цианистых и кислых электролитов цинкования; - Средства индивидуальной защиты работающих (спецодежда, спецобувь, защитные очки, перчатки, противогазы, респираторы), порядок их выдачи, применения и хранения; - Стационарные, колокольные и барабанные ванны; их устройство, типы, материал, футеровка, устройство бортовой вентиляции; - Сущность процесса пассивирования, состав раствора, срок хранения пассивированных деталей; - Сущность процесса фосфатирования, виды фосфатирования, толщина слоя, методы обработки изделий после фосфатирования; - Сущность химических и электрохимических методов нанесения покрытий; - Твердое, беспористое и комбинированное хромирование, назначение покрытий; - Типы и назначение реостатов, виды регулировки тока, питающего ванну; - Требования безопасной работы с электролитом электрополирования нержавеющей и высоколегированной стали; - Требования безопасности при подготовке раствора воронения к работе; - Требования, предъявляемые к воздушной среде рабочего помещения, значение вентиляции в гальваническом цехе; - Условия допуска лиц к самостоятельной работе на гальваническом участке; - Условные изображения на чертежах основных типов резьбы, болтов, валов, гаек, винтов, пружин, зубчатых колес и сварочных швов; - Устройство и принцип работы вспомогательного оборудования и приспособления: насосов, фильтров, мешалок; - Устройство оборудования для промывки и сушки деталей; - Физико-химические и механические свойства кадмия, свойства, назначение и области применения кадмиевых покрытий, толщина покрытия при кадмировании; - Физико-химические и механические свойства хромовых покрытий, состав и режим работы электролитов, толщина хромовых покрытий в зависимости от назначения, способы приготовления и корректировки электролитов хромирования; - Физико-химические свойства и назначение цинковых покрытий, толщина покрытий; - Фильтрование электролита, вредные примеси в электролите никелирования и способы их удаления; - Фосфатирование как один из самых простых, экономичных и надежных способов защиты от коррозии деталей из черных металлов; - Характеристика анодов общего назначения для основных видов покрытий; - Характеристика материалов, применяемых для изготовления трубопроводов, запорной и предохранительной арматуры; - Характеристика растворов фосфатирования и режимы обработки; - Характеристика, назначение, правила использования анодов для процесса цинкования; - Характеристика, правила пользования и хранения анодов для процесса хромирования, правила подвода внутреннего анода при процессе хромирования; - Характеристика, свойства, назначение и область применения лужения; - Характеристики растворов как однородных систем; - Химическая активность различных металлов и ряд напряжений металлов; - Химические и физические свойства, правила разбавления и смешивания серной, азотной, соляной, синильной, плавиковой, борной кислот; - Химическое окисное покрытие для алюминия, состав, режим обработки; - Химическое оксидирование стали в щелочном растворе, характеристика покрытия, назначение, состав раствора, режимы обработки; - Химическое травление меди и медных сплавов, состав для матового травления, режим обработки; - Химическое травление черных металлов, составы, режимы обработки; - Плотность и концентрация тока, выход по току, условия, необходимые для наибольшего выхода по току (температура электролита, среда электролита, удельный вес); - Цветные металлы (медь, алюминий, цинк и сплавы на их основе), основные свойства и область применения; - Цинкование в кислых электролитах, основные компоненты и их назначение, способы удаления вредных примесей из электролитов, составы электролитов и режим работы ванн, методы цинкование током переменной полярности; - Цинкование в цианистых электролитах, основные компоненты и их назначение, составы электролитов и режим работы ванн, способы приготовления цианистых электролитов; - Цинкование в щелочных (цинкатных) электролитах, основные компоненты цинкатных электролитов, добавки, составы и режим работы цинкатных электролитов, способы корректировки электролитов; - Отличие эскизов от рабочих чертежей, расположение проекций на чертеже, типы линий и масштабы; - Экономическая целесообразность железнения при восстановлении изношенных деталей; - Электроды: аноды и катоды, выход по току, плотность тока, гальванический элемент, гальваническая пара, анодный и катодный процессы и их отличия, характеристика металлических покрытий, анодные и катодные покрытия, требования к анодам; - Понятие об электрической поляризации, электрохимический ряд напряжения металлов и свойства металлов; - Электролитическое полирование нержавеющей и высоколегированной стали, состав электролита и режимы работы; - Электролиты цинкования (цианистые и нецианистые), состав и режим работы, способы приготовления щелочных электролитов; - Электропроводность электролитов, измерение электропроводности, удельная электропроводность; - Электрохимическое фосфатирование черных металлов. |
| 3. Контроль качества простых работ по подготовке поверхностей, нанесению покрытия на простые изделия и детали с прямыми и криволинейными плоскостями, имеющими впадины и выступы | - Выявлять непокрытые участки покрытия внешним осмотром при рассеянном свете; - Определять пористость покрытия методом наложения фильтровальной бумаги или методом погружения в раствор; - Определять толщину цинкового и никелевого покрытия капельным методом; - Осуществлять контроль качества обезжиривания на промежуточных операциях; - Осуществлять контроль качества очистки труб из черных металлов по первой группе; - Применять контрольно-измерительные приборы (нутромеры, микрометры) в соответствии с технологическими регламентами. | - Виды брака, способы его предупреждения и устранения; - Влияние значения кислотности на качество покрытия; - Возможные дефекты цинковых покрытий, причины возникновения и способы устранения; - Вредные примеси в электролите никелирования, влияние их на качество покрытия и способы их удаления; - Правила приемки и методы контроля металлических и неметаллических покрытий в соответствии с действующими техническими регламентами; - Виды действующих технических регламентов, стандарты и отраслевые нормали на гальванические и химические покрытия; - Контролируемые параметры покрытий: внешний вид, толщина, пористость, прочность сцепления, защитные свойства; технические требования и действующие технические регламенты; - Методы контроля толщины, пористости, прочности сцепления, защитных свойств покрытий; - Методы определения пористости покрытий: метод наложения фильтровальной бумаги, метод погружения в раствор; - Назначение и условия применения специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов и инструментов; - Характеристика, назначение, точность измерения нутромеров; - Определения, относящиеся к размерам: номинальный размер, действительный и предельные размеры; - Способы контроля толщины покрытия; - Требования, предъявляемые к гальваническим и химическим покрытиям; - Требования, предъявляемые к поверхности деталей, поступающих на покрытие; - Устройство и назначение микрометров, погрешность измерения. |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение | 93 |
| 1.1. 1.1.1. | Экономический курс. Экономика отрасли и предприятия. | 13 |
| 1.2. | Общетехнический курс. | 10 |
| 1.2.1. | Охрана труда и техника безопасности, промсанитария и противопожарный режим. | 10 |
| 1.2.2. | Сведения о производстве, профессии. | 10 |
| 1.3. | Профессиональная подготовка. | 70 |
| 1.3.1. | Основные виды гальванических покрытий и их назначение. | 12 |
| 1.3.2. | Материалы, применяемые для гальванической металлизации. | 10 |
| 1.3.3. | Оборудование и приспособления для гальванической металлизации. | 16 |
| 1.3.4. | Средства контроля и измерения, правила пользования и хранения. | 12 |
| 1.3.5. | Технологические процессы нанесения гальванопокрытий. | 20 |
| 1.3.6. | Действия при возникновении нетипичных ситуаций в процессе производства гальванопокрытия изделий. | 10 |
| 1.4. | Зачет | 4 |
| 1.5. | Консультация | 12 |
| 1.6. | Итоговая аттестация(экзамен) | 12 |
| 2. | Практическое обучение | 143 |
| 2.1. | Инструктаж по ОТ, ознакомление с рабочим местом | 10 |
| 2.2. | Приобретение навыков выполнения операций монтажа и демонтажа изделий | 8 |
| 2.3. | Приобретение навыков поведения визуального контроля продукции с гальванопокрытием | 9 |
| 2.4. | Освоение калибров. Приобретение навыков работы с калибрами и специальными индикаторами | 16 |
| 2.5. | Самостоятельное выполнение работ | 100 |
|  | Итого | 264 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.Экономический курс. 1.1.1Экономика отрасли и предприятия. Экономика и рынок. Экономика предприятия. Ценообразование. 1.2. Общетехнический курс. 1.2.1 Охрана труда и техника безопасности промсанитария и противопожарный режим. 1.2.2 Сведения о производстве, профессии.

1.3. Профессиональная подготовка. 1.3.1Основные виды гальванических покрытий и их назначение. 1.3.2Материалы, применяемые для гальванической металлизации. 1.3.3Оборудование и приспособления для гальванической металлизацию 1.3.4Средства контроля и измерения, правила пользования и хранения. 1.3.5Технологические процессы нанесения гальванопокрытий. 1.3.6Действия при возникновении нетипичных ситуаций в процессе производства гальванопокрытия изделий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1Инструктаж по ОТ, ознакомление с рабочим местом. 2.2Приобретение навыков выполнения операций монтажа и демонтажа изделий. 2.3Приобретение навыков поведения визуального контроля продукции с гальванопокрытием. 2.4Освоение калибров. Приобретение навыков работы с калибрами и специальными индикаторами.

2.5Самостоятельное выполнение работ.